技  术  方  案  书

项目： WEW-1000D微机屏显液压万能试验机

济南永测工业设备有限公司

一、简介

WEW-1000D微机屏显液压万能试验机采用油缸下置式、四立柱主机，主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲和剪切试验。适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。试验操作和数据处理符合GB228-2002《室温材料 金属拉伸试验方法》的要求。

二、主要性能技术指标

1、最大试验力：1000kN；

2、试验力测量范围：20KN-1000kN；

3、试验力示值精度： ±1%；

4、位移测量分辨力：0.01mm；

5、变形测量精度: ±0.5%

6、活塞最大移动速度：100mm/min；

7、最大拉伸试验空间：750mm

8、最大压缩试验空间：700mm

9、扁试样夹持厚度：0-20mm

10、圆试样夹持直径：φ13-φ26mm    φ26-φ40mm

11、压盘尺寸：204×204mm

12、弯曲试验支滚间距： 450 mm

13、支滚宽度：140mm

14、支点直径：φ40mm

15、活塞行程：250mm；

16、夹紧方式：液压夹紧

17、外形尺寸：主机：960×650×2600mm；油源：1100×700×950mm

18、整机重量: 3500kg

三、 方案描述

1、主机

特点：1）主机采用油缸下置式，拉伸空间位于主机的上方，压缩、弯曲试验空间位于主机下横梁和工作台之间。

2）坚固的四立柱两丝杠结构设计，整机稳定性极强。

3）上横梁通过支撑杆的支撑移动下横梁来调整试验空间，使试验操作更便捷。

4）油缸采用间隙密封，即提高了测量精度又增加了使用寿命。

2、传动系统

链条机构调整试验空间，加载系统几何中心与受力中心一致，保证了上 下钳口的同轴度和主机的耐久性。

四、控制系统

全数字测控系统具有许多先进的特性和技术创新，主要体现在：

1、实现了试验力、试样变形、活塞位移和试验进程的四种控制；

2、数据采集系统由4路高精准24位A/D转换通道组成。最高分辨率达1/300000，全程不分档；

3、选用BB、AD、Xilinx等原装名牌集成器件，全数字化设计；

4、符合PCI总线标准，微机自动识别和安装，做到“即插即测”；

5、电子测量系统无电位器等模拟元件，保证互换性，方便维修更换。

五、控制软件

符合GB228-87、GB/T228-2010等三十多个国家标准有关规定

1、计算机控制系统，具有集成度高、性能稳定、调整方便等优点。可以对实验数据进行实时采集，对实验特性曲线实现实时动态显示，试验数据文件能以Access常用数据库或SQLserve大型数据库的方式保存，方便实现客户的资源共享及网络管理，以及用户的再分析。对于用户自定义的各种word2000报表，该软件可轻松实现访问，解决了不同用户或同一用户在不同时期对试验报表有不同需要的难题。该软件可处理试验力、位移、时间的原始数据及由此派生的曲线。

2、保护功能:该机具有软件和机械两种限位保护方式,超过最大负荷自动停机的比例可动态设定;具有过流、过压、过载等多种保护功能。

3、对于负荷通道可实现自动标示，直观方便。

4、批量试验可实现曲线的分层次显示，曲线自动跟随。

5、该软件可实现用户自定义的速度设定，速度的计算机调整。还可实现高精度的速度标定，随时调整速度档位和编码。

6、监测试验过程：对试验过程中的试验力、位移、曲线等多种参数可实现实时显示。

7、软件权限分级管理功能：为了提高软件及数据的安全性，该软件可以通过设置不同的密码保护来实现分权限管理功能。

8、结果再现功能：试验操作完成并存盘后，可根据用户需要在以后任意时间打开并对试验数据进行再分析。

9、可根据用户需要选择负荷～时间、负荷～位移、位移～时间等曲线来进行试验及数据显示、存储、分析及打印。

10、曲线逐点遍历功能：可通过鼠标在曲线上点击力与变形值，以求得每一点的各种参量。

11、结果对比功能：可以同时观察多个试验曲线，并可通过多个曲线的叠加、局部放大来实现待分析样品特性的比对。

12、力接口：力通道接口及试验软件可根据用户需要配备各种传感器，并能进行标定、修改参数及正常试验。

13、数据采样频率：可根据用户试验要求选择高速采样频率。

六、 系统配置清单

1、试验机主机                 油缸下置式主机

2、一体式油源

3、STC300双通道放大器        分辨力1/300000

4、高精度液压传感器

5、拉线式位移测量系统

6、全套附具包括：拉伸、压缩、弯曲附具

7、试验机专用控制软件

8、联想商用品牌机

9、惠普A4喷墨打印机

七、 技术情报和资料的保密

1、本技术方案属于我公司技术资料，用户应对我方提供的技术情报和资料承担保密义务，不论本方案是否采用，本条款长期有效；

2、我方对用户提供的技术情报和资料亦应承担保密义务。

八、 售后服务

质保期自验收合格起一年，终生维护。

1、所提供试验设备均符合现行国标或行业标准，保证试验设备的技术先进性，可靠性。

2、所需零部件及配件常年供应。

3、产品常年技术支持，产品维修保养24小时内提供解决方案，如需现场解决48小时内到达。

4、软件终生免费升级。